油浸式铝锆合金绕组配电变压器技术

参数和要求

（征求意见稿）

编 制 说 明

2022年3月

团体标准《油浸式铝锆合金绕组配电变压器技术参数

和要求》征求意见稿编制说明

# 工作简况，包括任务来源、协作单位、主要工作过程、团体标准主要起草人及其所做的工作等

# 1.1 任务来源

《油浸式铝锆合金绕组配电变压器技术参数和要求》（原标准计划名称《10kV油浸式铝合金绕组配电变压器技术条件》由中国电器工业协会标准化专业委员会提出,计划编号:CEEIA2020060。

# 1.2 标准主要起草单位

本文件主要起草单位：江苏中天伯乐达变压器有限公司、沈阳变压器研究所股份有限公司、中国电器工业协会、江苏华鹏变压器有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司、特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工山东沈变电气设备有限公司、山东泰开变压器有限公司、中天合金科技有限公司。

# 1.3 主要工作过程

标准编制期间，其主要工作过程如下：

- 2016年5月~7月，标准主要牵头单位江苏中天伯乐达变压器有限公司（以下简称“中天伯乐达”）调研油浸式铝锆合金配电变压器方面的标准需求，并收集国内外相关标准及文献资料；

- 2016年12月，沈阳变压器研究院股份有限公司变压器实验室对中天伯乐达送审的一台400kVA铝锆合金油浸式变压器进行了第三方测试，并一次性通过了所有例行试验及型式试验并取得了型式试验报告。

- 2021年11月，中天伯乐达起草了标准草稿，主要包括引用文件、使用条件、命名及含义、性能参数、技术要求、检测规则和方法等内容；

- 2021年12月24号，中天伯乐达组织召开标准工作组第一次标准工作会议，本次会议主要讨论本标准相关技术内容等，与会专家对相关内容提出了6条修改意见，包括：性能参数不明确、铝锆合金线型号意义不明、线材性能缺乏检验方法、标志内容符合标准不明、缺乏安装标准等，会后对标准草案进行了修改。

- 3月1日，中天伯乐达组织召开标准工作组第二次标准工作会议，与会专家对标准的具体条款进行了讨论，并对相关内容提出了2条修改意见，包括：性能要求和检测方法做对应、第9条与第10条做合并等，会后对标准草案进行了修改。

- 按照中电协团体标准制定程序，起草单位于2022年3月4日提交标准征求意见搞和标准编制说明，由中电协标准化工作委员会联系中电协变压器专业委员会征求行业意见。

# 1.4 标准主要起草人及其所做的工作

江苏中天伯乐达变压器有限公司负责了本标准的架构制定工作，主导了标准的会议讨论和标准的整体审核工作。10余家变压器行业的单位机构的共计10多位可靠性专家参加了此次会议，有沈阳变压器研究所、江苏华鹏变压器有限公司、中国电器工业协会、特变电工衡阳变压器有限公司、特变电工沈阳变压器集团、山东泰开变压器有限公司等派代表参与过程讨论。

# 标准编制原则和确定标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据），修订标准时，应增列新旧标准水平的对比；

# 2.1标准制订的原则

标准编制遵循“统一性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性。本标准编写是执行GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》。

# 2.2 标准的主要内容

本文件规定了油浸式铝锆合金绕组配电变压器在进行可靠性测试与评定时的试验样品、产品型号命名、性能参数、技术要求、检测方法、产品安装等。

本文件适用于油浸式铝锆合金配电变压器的可靠性测试与评定。

除了标准的规范性要素（范围、规范性引用文件、术语和定义等）外，本标准的正文部分主要内容包括：

- 第4章 使用条件，包括产品在正常运行时候的环境温度、海拔高度、相对湿度、地震烈度、污秽等级以及一些特殊环境条件等要求；

- 第5章 型号命名和涵义，包含了油浸式铝锆合金配电变压器型号中各字母表示的意义和具体命名格式。

- 第6章 性能参数，包含了三相油浸式铝锆合金配电变压器对空负载损耗、阻抗、空载电流等方面的要求，空负载损耗可参考GB 20052-2020中的要求；

- 第7章 技术要求，包含了对油浸式铝锆合金配电变压器线材、所含附件、轨距、声级等各项性能的要求。

- 第8章 检测规则和方法，包括铝锆合金线材、电阻不平衡率、变压器附件的参数等试验，变压器性能测试应按照GB/T 1094系列标准执行；

- 第9章 标志、起吊、安装、运输和贮存，包含对变压器标志、起吊时的注意事项、安装、运输和贮存时的注意事项规定。

# 主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果；

3.1 试验验证分析

中天伯乐达公司做了铝锆合金变压器样机并送到沈阳变压器研究院股份有限公司变压器实验室做了第三方的试验验证，一次性通过了所有试验并取得了型式试验报告。

沈变研究所是对铝锆合金油浸式变压器做了包括零序阻抗测定、空载电流谐波测定、短路承受能力试验在内的所有例行试验和型式试验，各项试验都符合相关国家标准的要求。

3.2 综述报告

本标准在传统变压器的基础上，建设性的使用铝锆合金线作为导体代替传统的铜线和铝线，既有着和铝同样的导电率，又有着不逊于铜材的屈服强度，降低了制造成本的同时，又保证了产品有很高的抗短路能力。提升油浸式配电变压器的国际竞争力，产生巨大的经济效益。

本文件的要求和试验方法参考了目前已成熟的标准，本文件在编制过程中所引用的标准是经过工作组的多次讨论后形成的。同时，对于本文件形成的技术内容的正确性及适用性，工作组也组织单位参与了标准的验证工作，对于产品的各项性能也进行了验证。验证的结果也证明了本文件是可用于油浸式铝锆合金配电变压器可靠性测试与评定。

# 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况；

目前，国内外传统油浸式配电变压器存在相应的基础标准，但在油浸式铝锆合金配电变压器领域未存在现行标准。

IEC 60076、GB/T 1094系列标准:对变压器产品做了总体的规定，并对一些基本参数与试验方法做了详细的描述。

GB/T 6154-2015对传统油浸式变压器的技术参数和性能、附件及检测方法做了规定，对一般的产品都具有普适性，但不具有针对性，难以指导企业制造油浸式铝锆合金油浸式配电变压器。

本标准提出了油浸式铝锆合金配电变压器做了型号描述、性能参数以及试验方法，国内外尚无该领域的标准，具有创新性。

# 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系；

与现行相关法律、法规、规章及相关标准无矛盾。

# 重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

# 标准的建议；

建议作为团体标准实施。建议压缩过渡时间，自发布起3个月后实施。

# 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）；

本标准发布后，标准起草组将作为标准应用推广的主体，组织科研院所、相关企业、第三方检测认证机构等进行标准的宣贯。同时，起草组对标准的核心内容进行解读，方便后续的应用。

由于现行的通用标准无法满足油浸式铝锆合金绕组配电变压器测试和评定需求，另外本标准的技术内容与现行的通用标准无冲突。

# 废止现行有关标准的建议；

无。

# 其他应予说明的事项。

标准申报名称《10kV油浸式铝锆合金绕组配电变压器》修改为《油浸式铝锆合金绕组配电变压器》。

起草工作组

2022年3月